# Таблица

## Результаты расчета рентгенограмм ПЭ с различной концентрацией кремния

| Реф-лекс № | ПЭНД+0,05% Кремния |  |  |  |  | ПЭНД+0,1% кремния |  |  |  |  | ПЭНД+0,5% кремния |  |  |  |  | ПЭНД+1% кремния |  |  |  |  | ПЭНД+3% кремния |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T | d/n | I | I/Im | T |  | d/n | I | I/Im | T |  | d/n | I | I/Im | T |  | d/n | I | I/Im | T |  | d/n | I | I/Im |
| 1 |  |  |  |  | 9,8 |  | 4,53 | 52 | 0,21 | 9,8 |  | 4,53 | 61 | 0,25 | 9,8 |  | 4,53 | 58 | 0,24 | 9,8 |  | 4,53 | 62 | 0,25 |
| 2 | 10,8 | 4,11 | 245 | 1 | 10,8 |  | 4,11 | 245 | 1 | 10,8 |  | 4,11 | 245 | 1 | 10,8 |  | 4,11 | 245 | 1 | 10,8 |  | 4,11 | 245 | 1 |
| 3 | 11,9 | 3,74 | 115 | 0,47 | 11,9 |  | 3,74 | 131 | 0,53 | 11,9 |  | 3,74 | 127 | 0,51 | 11,9 |  | 3,74 | 132 | 0,54 | 11,9 |  | 3,74 | 164 | 0,67 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,3 |  | 3,35 | 21 | 0,09 | 13,3 |  | 3,35 | 50 | 0,20 |
| 5 | 15,0 | 2,98 | 11 | 0,04 | 15,0 |  | 2,98 | 16 | 0,07 | 15,0 |  | 2,98 | 17 | 0,07 | 15,0 |  | 2,98 | 15 | 0,06 | 15,0 |  | 2,98 | 22 | 0,09 |
| 6 | 18,1 | 2,48 | 38 | 0,16 | 18,1 |  | 2,48 | 43 | 0,18 | 18,1 |  | 2,48 | 52 | 0,21 | 18,1 |  | 2,48 | 50 | 0,20 | 18,1 |  | 2,48 | 56 | 0,23 |
| 7 | 19,8 | 2,27 | 26 | 0,11 | 19,8 |  | 2,27 | 35 | 0,14 | 19,8 |  | 2,27 | 43 | 0,18 | 19,8 |  | 2,27 | 43 | 0,18 | 19,8 |  | 2,27 | 50 | 0,20 |
| 8 | 20,3 | 2,22 | 24 | 0,10 | 20,4 |  | 2,21 | 32 | 0,13 | 20,4 |  | 2,21 | 34 | 0,14 | 20,4 |  | 2,21 | 36 | 0,15 | 20,4 |  | 2,21 | 38 | 0,16 |
| 9 | 20,8 | 2,17 | 24 | 0,10 | 20,8 |  | 2,17 | 30 | 0,12 | 20,8 |  | 2,17 | 33 | 0,13 | 20,8 |  | 2,17 | 34 | 0,14 | 20,8 |  | 2,17 | 43 | 0,18 |
| 10 | 21,5 | 2,10 | 23 | 0,09 | 21,5 |  | 2,10 | 31 | 0,13 | 21,5 |  | 2,10 | 41 | 0,17 | 21,5 |  | 2,10 | 40 | 0,16 | 21,5 |  | 2,10 | 42 | 0,17 |
| 11 | 21,9 | 2,07 | 16 | 0,07 | 21,9 |  | 2,07 | 21 | 0,09 | 21,9 |  | 2,07 | 25 | 0,10 | 21,9 |  | 2,07 | 26 | 0,11 | 21,9 |  | 2,07 | 27 | 0,11 |
| 12 | 23,4 | 1,94 | 16 | 0,07 | 23,4 |  | 1,94 | 19 | 0,08 | 23,4 |  | 1,94 | 24 | 0,10 | 23,4 |  | 1,94 | 24 | 0,10 | 23,4 |  | 1,94 | 27 | 0,11 |
| 13 | 24,5 | 1,86 | 9 | 0,04 | 24,4 |  | 1,87 | 9 | 0,04 | 24,4 |  | 1,87 | 14 | 0,06 | 24,4 |  | 1,87 | 12 | 0,05 | 25 |  | 1,82 | 12 | 0,05 |
| 14 | 26,5 | 1,73 | 22 | 0,09 | 26,5 |  | 1,73 | 27 | 0,11 |  |  |  |  |  | 26,5 |  | 1,73 | 37 | 0,15 | 26,4 |  | 1,73 | 33 | 0,13 |
| 15 | 27,4 | 1,67 | 13 | 0,05 | 27,4 |  | 1,67 | 16 | 0,07 |  |  |  |  |  | 27,4 |  | 1,67 | 21 | 0,09 | 27,4 |  | 1,67 | 22 | 0,09 |
| 16 | 28,6 | 1,61 | 11 | 0,04 | 28,5 |  | 1,61 | 12 | 0,05 |  |  |  |  |  | 28,5 |  | 1,61 | 12 | 0,05 | 28,6 |  | 1,61 | 14 | 0,06 |
| 17 | 30,6 | 1,51 | 8 | 0,03 | 30,8 |  | 1,50 | 8 | 0,03 |  |  |  |  |  | 30,8 |  | 1,50 | 12 | 0,05 | 30,8 |  | 1,50 | 9 | 0,04 |
| 18 | 32,3 | 1,44 | 6 | 0,02 | 32,2 |  | 1,44 | 4 | 0,02 |  |  |  |  |  | 32,2 |  | 1,44 | 8 | 0,03 | 32,3 |  | 1,44 | 8 | 0,03 |
| 19 | 33,8 | 1,39 | 6 | 0,02 | 33,8 |  | 1,39 | 5 | 0,02 |  |  |  |  |  | 33,8 |  | 1,39 | 8 | 0,03 | 33,8 |  | 1,39 | 9 | 0,04 |